Odvodňovací hliníkový systém PREFA P.10

Velikost:

- PREFA žlab půlkulatý (rozvinutá šířka): 250, 280, 333, 400; délka 3 a 6 m

- PREFA žlab hranatý (rozvinutá šířka): 250, 333, 400, 500; délka 3 a 6 m

- PREFA nástřešní žlab (rozvinutá šířka): 700; délka 6 m

- PREFA svod kruhový (průměr): 60, 80, 100, 125, 150; délka 3 m

- PREFA svod hranatý: 100 x 100 mm; délka 1,5 a 3 m

Tloušťka: 0,7 mm; 1 mm (PREFA nástřešní žlab); 1,6 mm (PREFA kruhový svod robustní a PREFA hranatý svod)

Materiál: legovaný hliník

Legura: AlMn1Mg0,5

Dle normy: ČSN EN 612 (74 7705) - Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

Povrch: hladký

Povrchová úprava lícové i rubové strany u PREFA standardních barev: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu typ P.10, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý se zárukou na barvu 40 let.

Ucelený odvodňovací systém včetně doplňků (jako např. žlabové háky, kotlíky, rohy, koleny apod.).

Spoje lepením pomocí PREFA speciální lepící sady nebo pod těsněným nýtováním.

Dilataci je nutné namontovat vždy po max. 12 m u půlkulatých a hranatých žlabů, u nástřešních žlabů vždy po max. 6 m. Spoj dilatace se lepí nebo nýtuje.

Barva: dostupné ve všech barevných odstínech PREFA P.10 
(viz: https://cz.prefa.com/otazky-a-odpovedi/barevne-odstiny).

Poznámka: rozměry žlabů a žlabových háků viz str. 3

Odvodňovací hliníkový systém

Velikost:

- žlab půlkulatý (rozvinutá šířka): 250, 280, 333, 400; délka 3 a 6 m

- žlab hranatý (rozvinutá šířka): 250, 333, 400, 500; délka 3 a 6 m

- nástřešní žlab (rozvinutá šířka): 700; délka 6 m

- svod kruhový (průměr): 60, 80, 100, 125, 150; délka 3 m

- svod hranatý: 100 x 100 mm; délka 1,5 a 3 m

Tloušťka: 0,7 mm; 1 mm (nástřešní žlab); 1,6 mm (kruhový svod robustní a hranatý svod)

Materiál: legovaný hliník

Legura: AlMn1Mg0,5

Dle normy: ČSN EN 612 (74 7705) - Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

Povrch: hladký

Povrchová úprava lícové i rubové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý se zárukou na barvu 40 let.

Ucelený odvodňovací systém včetně doplňků (jako např. žlabové háky, kotlíky, rohy, koleny apod.).

Spoje lepením pomocí speciální lepící sady nebo pod těsněným nýtováním.

Dilataci je nutné namontovat vždy po max. 12 m u půlkulatých a hranatých žlabů, u nástřešních žlabů vždy po max. 6 m. Spoj dilatace se lepí nebo nýtuje.

Barva: dostupné v barevných odstínech PREFA 
(viz: https://cz.prefa.com/otazky-a-odpovedi/barevne-odstiny).

Poznámka: rozměry žlabů a žlabových háků viz str. 3