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Odvodňovací hliníkový systém PREFA P.10
Velikost: 
· PREFA žlab půlkulatý (rozvinutá šířka): 250, 280, 333, 400; délka 3 a 6 m
· PREFA žlab hranatý (rozvinutá šířka): 250, 333, 400, 500; délka 3 a 6 m
· PREFA nástřešní žlab (rozvinutá šířka): 700; délka 6 m
· PREFA svod kruhový (průměr): 60, 80, 100, 125, 150; délka 3 m
· PREFA svod hranatý: 100 x 100 mm; délka 1,5 a 3 m

Tloušťka: 0,7 mm; 1 mm (PREFA nástřešní žlab); 1,6 mm (PREFA kruhový svod robustní a PREFA hranatý svod)
Materiál: legovaný hliník
Legura: AlMn1Mg0,5
Dle normy: ČSN EN 612 (74 7705) - Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby
Povrch: hladký
Povrchová úprava lícové i rubové strany u PREFA standardních barev: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu typ P.10, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý se zárukou na barvu 40 let.

Ucelený odvodňovací systém včetně doplňků (jako např. žlabové háky, kotlíky, rohy, koleny apod.).
Spoje lepením pomocí PREFA speciální lepící sady nebo pod těsněným nýtováním.
Dilataci je nutné namontovat vždy po max. 12 m u půlkulatých a hranatých žlabů, u nástřešních žlabů vždy po max. 6 m. Spoj dilatace se lepí nebo nýtuje.

Barva: dostupné ve všech barevných odstínech PREFA P.10 
(viz: https://cz.prefa.com/otazky-a-odpovedi/barevne-odstiny).

Poznámka: rozměry žlabů a žlabových háků viz str. 3
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ROZMERYZLABU  (rozmery a tolerance dle EN 612)

PULKULATE ZLABY
ROZMER PREFA VKA PREDNi EASTI VYSKAZADNi EASTI PRUMER PROMER
STRESNICH ZLABD LAy LaBy 2By NAVALKY
a < e d
250 61 72 110 19
280 7 78 126 15
333 87 98 153 19
400 10 121 192 1
ROZMERPREFA VYSKA PREDNI CASTI SIRKA ZLABU VYSKA ZADNi CASTI PRIMER
HRANATVCH ZLABY LABY LABY NAVALKY
. a b c d
f 250 52 86 @ 19
N 333 75 120 B 15
! . 400 92 150 3 19
L b - 500 14 200 142 19

ROZMERY ZLABOVYCH HAKD  (rozméry a tolerance dle EN 612)
DELKY PREFA ZLABOVYCH HAKU PULKULATYCH

OZNACENT DELKA (mm) TOLERANCE (mm) OZNACENT 'DELKA (mm) ‘TOLERANCE (mm)
™3 Zlabovy hak 250 335 + 0 3 ‘Hranaty Zlabovy hak 250 325 + 0
Zlabovy hak 250 kr. 287 B 48 Hranaty Zlabovy hak 333 370 + 0
Zlabovy hak 280 347 + o Hranaty Zlabovy hak 400 435 + o
g Ziabovy hak 280k 297 B 50 g Hranaty Zlabovy hak 500 455 + o
#  Zabovy hak 280 prodl. ws - % g
\ \ Flabovy hak 333 3 = 0 \
/ Zlabovy hak 333 kr 312 B 7 3
Zlabovy hak 333 prodl. 473 + 50 1y
Zabovy hak 400 452 = o (ke. = keitky; prodl. = prodiouzeny)
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