**Střešní krytina z hliníkových falcovaných šablon PREFA 29x29, P.10**

Velikost: 290 x 290 mm v položené ploše, spotřeba 12 ks/m2

**Tloušťka: 0,7 mm**

**Materiál: legovaný hliník**

**Legura: AlMn1Mg0,5**

**Povrch: embosovaný povrch stucco nebo hladký**

**Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu typ P.10, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý se zárukou na barvu 40 let**

**Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak**

**Protihluková úprava: integrovaný protihlukový pásek FD.TEC na rubové straně**

Příčné spoje na ležatou drážku s nepřímým připevněním pomoci příponky ve vrcholu šablon

Minimální sklon střechy 22°

Sněhové háky: počet a rozmístění dle sněhové oblasti, umístěné do vrcholu šablon

Nosný podklad: plné bednění min. 24mm

Barva: dle PREFA standartní barevné škály, P.10 se zárukou 40 let

Včetně připojovacího materiálu pro nepřímé připevnění šablon: 12 ks patentované PREFA příponky/m2 připevněné pozinkovanými vroubkovanými hřebíky

**Střešní krytina z hliníkových falcovaných šablon 29x29 cm**

Velikost: 290 x 290 mm v položené ploše, spotřeba 12 ks/m2

**Tloušťka: 0,7 mm**

**Materiál: legovaný hliník**

**Legura: AlMn1Mg0,5**

**Povrch: embosovaný nebo hladký**

**Povrchová úprava lícové strany: dvojitý vypalovaný lak na bázi polyamid-polyuretanu, matný povrch, způsob lakování Coil-Coating, UV odolný, barevně stálý se zárukou na barvu 40 let**

**Povrchová úprava rubové strany: ochranný transparentní lak**

**Protihluková úprava: integrovaný protihlukový pásek na rubové straně**

Příčné spoje na ležatou drážku s nepřímým připevněním pomoci příponky ve vrcholu šablon

Minimální sklon střechy 22°

Sněhové háky: počet a rozmístění dle sněhové oblasti, umístěné do vrcholu šablon

Nosný podklad: plné bednění min. 24mm

Barva: …………………………….

Včetně připojovacího materiálu pro nepřímé připevnění šindelů: 12 ks patentované příponky/m2 připevněné pozinkovanými vroubkovanými hřebíky